NOMBRE.-   _____________________________________________________________

- Aproximadamente, ¿cuál fue el consumo de cobre a nivel mundial en el año 1990?

  - 900 toneladas.

  - 9 millones de toneladas.

  - 9.000 toneladas.

- Si los minerales estuvieran uniformemente distribuidos en la corteza terrestre:

  - Accederíamos de forma fácil a la extracción de los metales.

  - La ocurrencia de depósitos minerales sería más elevada.

  - Ninguna de las anteriores.

- Un depósito aurífero con una ley de 3 ppm, ¿cuántas toneladas de material habría que mover para obtener 500 kg de oro?

  - 1.67x105 toneladas.

  - 16667 toneladas.

  - Ninguna de las anteriores.

- El valor contenido por tonelada de un depósito que contiene un 3% de cobre y 30 ppm de oro, sabiendo que el valor de los metales en el mercado será de 1800 €/t para el cobre y de 10000 €/kg para el oro será de:

  - 54 €/t.

  - 324 €/t.

  - 354 €/t.

- El mineral será necesario procesarlo a pie de mina, eliminado así el estéril:

  - Porque así lo exige el cliente.

  - Para que el valor contenido merezca los costes de transporte y fundición.

  - Porque es donde la energía se encuentra más barata.

- La fragmentación

  - Promueva la concentración del mineral y facilita las operaciones puramente físicas, aunque no favorece las reacciones químicas.

  - Liberará las especies con valor económico y facilitará su transporte y tratamiento, aunque esto dependerá del tipo de equipo de fragmentación.

  - Ninguna de las anteriores.

- En fragmentación el consumo de energía por tonelada tratada.

  - Disminuye significativamente a medida que disminuye el tamaño de partícula a fragmentar.

  - Es indiferente ya que depende del grado de fisuración del fragmento.

  - Aumenta significativamente a medida que disminuye el tamaño de partícula a fragmentar.

- En etapas de molienda las razones de reducción son.

  - Inferiores a las de los equipos de trituración primaria.

  - Son aproximadamente equivalentes, es decir 3-4.

  - Ninguna de las anteriores.

- Las instalaciones de procesamiento en húmedo se caracterizan por:

  - Ser más compactas y de mayor eficiencia.

  - Necesitar más espacio que las instalaciones de procesamiento en seco.

  - Ninguna de los anteriores.

- Una fragmentación en circuito cerrado (c.c.)

  - Permite forzar el aumento de la razón de reducción del equipo de fragmentación.

  - Existe un mayor control sobre la producción de finos.

  - Son correctas todas.

- Las leyes de la distribución granulométrica indican que:

  - Es posible obtener partículas con tamaños iguales y uniformes por medio de la trituración.

  - La trituración no permitirá obtener un producto cuya dimensión máxima no sobrepase un tamaño previamente establecido.

  - Ninguna de las anteriores.

- El índice de Bond se define como:

  - El número de kW/h, por tonelada métrica, necesarios para reducir un material de dimensión infinita a un tamaño D80 de 100 micras.

  - El número de kW/h, por tonelada corta, necesarios para reducir un material de dimensión infinita a un tamaño D80 de 100 micras.

  - El número de kW/h, por tonelada corta, necesarios para reducir un material de dimensión infinita a un tamaño d80 de 100 micras.

- La aparición de los conos se vio favorecida por:

  - Por las minas a cielo abierto de cobre y hierro.

  - La necesidad de controlar la distribución del tamaño y de la forma del producto.

  - Son correctas todas.

- La corredera:

  - Regula la amplitud de la carrera, abertura de salida de la trituradora, y la disminución de los efectos de desgaste sobre mandíbulas y articulaciones.

  - Permite la transmisión a la mandíbula móvil del movimiento de oscilación.

  - Ninguna de las anteriores.

- La potencia total del motor de una machacadora tipo Blake empleada en trituración es del:

  - 80%.

  - 75%.

  - 95%.

- Las machacadoras de mandíbulas tipo Blake realizan la trituración principalmente por:

  - Acciones de fricción entre las dos placas.

  - Acciones de compresión y fricción entre las dos placas.

  - Acciones de compresión entre las dos placas.

- Los revestimientos lisos en trituradoras de doble efecto se emplearán en:

  - Triturar materiales de dureza media.

  - Triturar materiales duros.

  - Triturar materiales extremadamente duros.

- Siendo equivalentes otros factores, la machacadora de simple efecto:

  - Presenta menor desgaste que la de doble efecto.

  - Presenta menor capacidad de tratamiento que la de doble efecto.

  - Ninguna de las anteriores.

- En una trituradora primaria de mandíbulas el reglaje de la máquina es:

  - La abertura de la salida en posición abierta.

  - El recorrido (t) menos la abertura de salida en posición cerrada (s).

  - Todas son correctas.

- Actualmente, los fabricantes de equipos giratorios primarios ofrecen equipos:

  - De 7 metros de diámetro y 800 toneladas de peso.

  - Con capacidades de hasta 5000 tph.

  - Son todas correctas.

- Los hidroconos se caracterizan por:

  - No disponer de crucero.

  - Presentar el eje principal apoyado en la parte inferior a través de suspensión hidráulica.

  - Son todas correctas.

- El cono Symons:

  - Se utiliza en la preparación del mineral para las siguientes etapas de molienda con molinos de barras y de bolas.

  - Estas máquinas trabajan siempre en circuito abierto.

  - Son todas correctas.

- Respecto a las giratorias, los conos…

  - Tienen un volumen decreciente de la cámara de trituración.

  - Presentan una velocidad de giro menor.

  - Poseen una entrada de alimentación libre al no existir punto del apoyo superior.

- Aquellos trituradores de cilindros dentados que siempre presentan los motores directamente acoplados a los cilindros:

  - Se les conoce como “Roll Crusher”.

  - Se les conoce como “RollSizer” o “Sizer”.

  - Los trituradores de cilindros siempre emplean el uso de volantes y bandas de goma en V.

- Los trituradores de cilindros lisos:

  - Se pueden situar en cualquier etapa de trituración.

  - La razón de reducción de estos equipos suele estar en 8:1.

  - Ninguna es correcta.

- El molino de rodillos de alta presión o HPGR:

  - Ejerce una presión contra las partículas minerales comprendida entre 10-30 MPa.

  - Ejerce una presión contra las partículas minerales comprendida entre 125-375 MPa.

  - Ninguna es correcta.

- Empleando trituradores de percusión o de impactos:

  - El producto producido no albergará tensiones residuales como ocurre con aquel obtenido a través de compresión.

  - Aprovechan los impactos a alta velocidad para conseguir la fragmentación.

  - Son todas correctas.

- La trituración indirecta se presentará:

  - En los trituradores de percusión.

  - En los trituradores de martillos.

  - En los trituradores de impacto.

- Los trituradores de impactos poseen razones de reducción:

  - Entre 1:10-1:15.

  - Entre 1:15-1:20.

  - Ninguna es correcta.

- Los impactores de eje vertical:

  - Se instalan para llevar a cabo trituraciones terciarias o incluso molienda gruesa.

  - Pueden manejar capacidades de 650 tph.

  - Son todas correctas.

- El rango de tamaños de salida para una molienda gruesa será de:

  - 1-2 mm.

  - 200-500 micras.

  - 10 mm.

- En molienda, se entiende como velocidad crítica:

  - La velocidad de giro que debe alcanzar el molino para conseguir una buena molienda.

  - Es aquella velocidad de giro que mantiene las partículas de mineral adheridas al revestimiento del molino.

  - Ninguna es correcta.

- Los molinos de descarga por rebose:

  - Producen un producto de tamaños comprendidos entre 0.3-0.8 mm.

  - Producen un producto más grueso que los molinos de descarga periférica central.

  - Son todas correctas.

- Los desclasificados son:

  - Partículas gruesas que se van con la fracción fina.

  - Son partículas finas que se van con la fracción gruesa.

  - Son partículas que se derraman de la criba por una alimentación excesiva.

- El escalpado:

  - Es aquella operación de cribado en la que se eliminan aquellos fragmentos grandes.

  - Es una operación de separación en la que la fracción fina con el tamaño adecuado se evita que entre a la etapa siguiente de trituración o machaqueo.

  - Es una operación de eliminación del excedente líquido (normalmente agua).

- La clasificación por equivalencia se empleará cuando:

  - La clasificación no se puede realizar por vía seca.

  - Cuando la separación por tamaños está por debajo de los límites prácticos de empleo de los equipos de cribado.

  - Son todas correctas.

- Se dice que las partículas tienen el mismo tamaño equivalente:

  - Cuando las partículas aparecen en el  mismo producto de descarga.

  - Sólo cuando las partículas presentan tamaños idénticos.

  - Son correctas todas.

- Se dice que estamos en condiciones de sedimentación obstaculizada cuando el porcentaje de sólidos en peso es:

  - Del 10%.

  - Superior al 15% e inferior a 25%.

  - Superior a 25%.

- En clasificación por equivalencia se puede establecer que:

  - Para realizar una clasificación por tamaños interesa realizarla en condiciones próximas a la sedimentación obstaculizada.

  - Para realizar una clasificación por densidad interesa realizarla en condiciones próximas a la sedimentación libre.

  - Ninguna es correcta.

- Cuando interesa clasificaciones por equivalencia de algunas micras:

  - Se tiene que promocionar el desarrollo de acciones electrostáticas.

  - Se apoyará en la aceleración centrífuga.

  - Se motivará la aparición de características hidrofóbicas.

- La separación gravimétrica se emplea para:

  - Obtener concentrados metálicos como galena, oro, casiterita, cromita, pirita, blenda, etc.

  - La limpieza y reciclado de residuos urbanos.

  - Son todas correctas.

- En separación gravimétrica:

  - El factor tamaño tiene mayor influencia en las partículas pequeñas.

  - No es necesario controlar los rangos granulométricos.

  - Ninguna es correcta.

- La concentración gravimétrica trabaja muy bien:

  - Entre los 130 mm y las 74 micras.

  - Por encima de los 130 mm.

  - Por debajo de las 74 micras.

- Las pulsadoras son equipos de concentración gravimétrica donde:

  - Los carbones son recogidos en el fondo de las cubas y los esquistos como rebose.

  - Las partículas densas y finas son recogidas en el fondo de las cubas y las partículas ligeras y gruesas como rebose.

  - Ninguna es correcta.

- Durante la operación de impulsión:

  - Se favorece la percolación intersticial.

  - Se favorece la aceleración diferencial y la sedimentación obstaculizada.

  - Son todas correctas.

- Señala la opción correcta.

  - Los reactivos colectores disminuyen el ángulo de contacto del mineral con el aire.

  - Los alquilsulfatos son colectores de tipo sulfhidrilo

  - Ninguna respuesta es correcta.

- Señala la opción correcta.

  - Los jabones son colectores más selectivos que los ditiofosfatos

  - Las aminas son colectores poco sensibles a las variaciones de pH.

  - Todas las respuestas son correctas

- Señala la opción correcta.

  - Algunos derivados de la celulosa pueden actuar como depresores.

  - El tanino es un modificador apolar

  - Ninguna respuesta es correcta

- Señala la opción correcta.

  - Los reactivos colectores aumentan el ángulo de contacto del mineral con el agua.

  - El sulfuro de sodio es un colector para los óxidos de plomo.

  - El keroseno dificulta la espumación.

- Señala la opción correcta.

  - Las aminas se pueden utilizar como espumantes.

  - Las aminas son colectores polares

  - El pH no influye en la actuación de los ácidos grasos como colectores.